Технічне завдання по предмету закупівлі

медичні матеріали - за кодом CPV за ДК 021:2015 – 33140000-3

(рукавички хірургічні - rод ДК 021:2015 – 33141420-0)

Лот 1 –рукавички хірургічні: 40548// Хірургічна рукавичка, латекс; 60951//Рукавички хірургічні з латексу гевеї, непудровані, антибактеріальні; 56293// Рукавички хірургічні поліізопренові, непудровані, нестерильні; 56286// Рукавички оглядові/процедурні нітрилові, непудровані

| № з/п | Найменування предмета закупівлі (або еквівалент) | НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015 | Кількість | Од. вим. | Медико-технічні характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40548// Хірургічна рукавичка, латекс/ Латексні хірургічні ортопедичні рукавички без пудри стерильні, розмір 7.5; 8.0; 8.5 | (Код ДК 021:2015 – 33141420-0 –Хірургічні рукавички) | 3000 | пара | Повинні бути виготовлені з матеріалу: натуральний латекс. Повинні бути коричневого кольору; повинні анатомічної форми. Повинні мати: манжету з валиком та клейкою полосою; текстуровану, хлоровану та оброблену силіконом зовнішню поверхню; внутрішню поверхню: з поліуретановим покриттям, оброблену силіконом. Товщина (одинарна) типові середні значення: палець - 0,330 мм; долоня - 0,300 мм; манжета - 0,260 мм. Міцність на розрив: 27 Н до старіння, 24 Н після старіння. Подовження при разриві (%): до старіння 922, після старіння 901. Довжина: не менше 295 мм. Проникнення вірусу: витримує випробування з використанням бактеріофага PhiX174. Відповідність: Знак СЕ: медичний виріб: клас IIа; Стандарт EN 455, частини 1, 2, 3, 4; EN 374 частини 1, 2, 4,5; EN 420; Стандарт EN 556; ISO 13485; ISO 14001; ISO 9001. Підвищена міцність. Надійний захват. Низька алергенність (вміст білку <30 мкг/г (EN 455-3)). Зниження несприятливої дії відбиваючих відблисків.Стерилізація: гамма випромінювання в дозі 25 кГр. Одна пара - індивідуальне пакування. |
| 2 | 60951//Рукавички хірургічні з латексу гевеї, непудровані, антибактеріальні/ Рукавички хірургічні латексні Антимікробні стерильні без пудри (АНТИСНІД), розмір 8.0; 8.5 | (Код ДК 021:2015 – 33141420-0 –Хірургічні рукавички) | 200 | пара | Повинні бути виготовлені з матеріалу: натуральний латекс. Повинні бути кремового кольору; анатомічної форми. Повинні мати: манжету без валика з клейкою полосою; мікротекстуровану, хлоровану зовнішню поверхню; внутрішню поверхню з полімерним покриттям (поліуретан), антимікробним покриттям на основі хлоргексидина глюконата. Товщина матеріалу одинарна (типові середні значення): палець - 0,220 мм; долонь - 0,200 мм; манжета - 0,200 мм. Міцність на розрив: 16 Н до старіння, 15 Н після старіння. Подовження при разриві (%): до старіння 860, після старіння 890. Довжина: не менше 290 мм. Внутрішнє покриття повинно мати антимікробну та противірусну дію, підтверджену результатами випробувань. Проникнення вірусу: витримує випробування з використанням бактеріофага PhiX174. Відповідність: Знак СЕ: медичний виріб клас III; Стандарт EN 455, частини 1, 2, 3, 4; EN 374 частини 1, 2, 4, 5; EN 420; Стандарт EN 556; ISO 13485; ISO 14001; ISO 9001. Низький рівень алергенності (вміст білку <30 мкг/г (EN 455-3)). Стерилізація: гамма випромінювання в дозі 25 кГр. Одна пара - індивідуальне пакування. |
| 3 | 56293// Рукавички хірургічні поліізопренові, непудровані, нестерильні/ Неопренові хірургічні рукавички без пудри стерильні, розмір 8.5 | (Код ДК 021:2015 – 33141420-0 –Хірургічні рукавички) | 200 | пара | Повинні бути виготовлені з матеріалу: неопрен. Повинні бути зеленого кольору; анатомічної форми. Повинні мати: манжету без валика з клейкою полосою; мікротекстуровану, хлоровану та оброблену силіконом зовнішню поверхню; внутрішня поверхня має бути покрита поліуретаном та оброблена силіконом. Товщина (одинарна) типові середні значення: палець - 0,185 мм; долонь - 0,175 мм; манжета - 0,160 мм. Міцність на розрив: 13,1 Н до старіння, 15,5 Н після старіння. Подовження при разриві (%): до старіння 940, після старіння 865. Довжина: не менше 305 мм. Проникнення вірусу: витримує випробування з використанням бактеріофага PhiX174. Відповідність: Знак СЕ: медичний виріб: клас IIа; Стандарт EN 455, частини 1, 2, 3, 4; EN 374 частини 1, 2, 4, 5; EN 420; Стандарт EN 556; ISO 13485; ISO 14001; ISO 9001. Не містить протеїнів натурального латексу та хімічних каталізаторів для мінімізації ризику алергічних реакцій. Стерилізація: гамма випромінювання в дозі 25 кГр. Одна пара - індивідуальне пакування. |
| 4 | 56286// Рукавички оглядові/процедурні нітрилові, непудровані/ рукавички нітрилові не опудрені нестерильні, розмір S, M, L | (Код ДК 021:2015 – 33141420-0 –Хірургічні рукавички) | 100000 | пара | Повинні бути виготовлені з матеріалу: нітрил. Повинні бути на обидві руки, неприпудрені, з валиком, білого кольору, з текстурованою поверхнею пальців. Технічні характеристики: міцність на розрив ≥ 14 МПа до використання, товщина: палець (мм) ≤ 0,09; долоня ≤ 0,05; манжета ≤ 0,05; довжина ≥ 240 мм. Нестерильні. Пакування: коробка –диспенсер. Розмір: S, М, L. |
|  | Очікувана вартість по лоту №1: 1406800.00 грн. |  |  |  |  |

ЛОТ 2 - рукавички медичні латексні, нітрилові та підвищеного ризику: (47172-Непудровані, оглядові / текстуровані процедурні рукавички з латексу гевеї, нестерильні//;59096-Рукавички оглядові / процедурні з латексу гевеї, непудровані, стерильні;47172 Непудровані,оглядові/процедурні рукавички з латексу гевеї,нестерильн;40548 Хірургічна рукавичка, латекс; 40549 Хірургічна рукавичка, латекс;61631-Рукавички оглядові / процедурні нітрилові, непудровані, стерильні)

| № з/п | КОД НК 024:2019 | Найменування предмета закупівлі (або еквівалент) | Кількість | Одиниця виміру | Медико-технічні вимоги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 47172-Непудровані, оглядові / текстуровані процедурні рукавички з латексу гевеї, нестерильні// | Рукавички оглядові латексні нестерильні текстуровані, без пудри розміри L,M,S | 225000 | пара | Використовуются для захисту рук медичного персоналу від інфекцій. матеріал– латекс. Повинні бути без пудри. довжина, не менше 24 см, текстурована поверхня долонь та пальців, товщину, не менше 0,08 мм. розміри: - малий (S), - середній (М,) - великий (L), Повинні бути нестерильними. для одноразового використання. |
| 2 | 59096-Рукавички оглядові / процедурні з латексу гевеї, непудровані, стерильні | Рукавички оглядові латексні (стерильні, без пудри, текстуровані) (розміри L,M,S) | 30000 | пара | Використовуются для захисту рук медичного персоналу від інфекцій. матеріал– латекс. Повинні бути без пудри. довжина, не менше 24 см, текстурована поверхня долонь та пальців, товщину, не менше 0,08 мм. розміри: - малий (S), - середній (М,) - великий (L), Повинні бути стерильними, для одноразового використання. .запаковані попарно в індивідуальне пакування. |
| 3 | 47172 Непудровані,оглядові/процедурні рукавички з латексу гевеї,нестерильні | Рукавички оглядові латекс нестерильні, підвищеного ризику | 1000 | пара | Використовуються для високого ступеню захисту рук медичного персоналу від інфекцій. Матеріал – латекс. Повинні мати довжину, не менше 29 см., товщину: - в пальцях, не менше 0,22 мм. - в долоні, не менше 0,19 мм розміри: S, M, L. Повинні бути нестерильними, одноразового використання, пакування 25 пар |
| 4 | 40548 Хірургічна рукавичка, латекс | Рукавички хірургічні латексні (стерильні, з пудрою, текстуровані, розміри 6.5-8.0) | 25000 | пара | Використовуються для захисту рук медичного персоналу від інфекцій під час хірургічних втручанняматеріал – латекс, валик на манжеті. Повинні бути з пудрою, мати текстуровану поверхню долонь та пальців. Форма -анатомічна (ліва та права). довжина, не менше 26,5 см., товщина, не менше 0,10 мм. розміри: 6,0; -8,0. Повинні бути стерильними, апірогенними, нетоксичними, для одноразового використання. Попарно запаковані в стерильну індивідуальну упаковку. |
| 5 | 40549 Хірургічна рукавичка, латекс | Рукавички хірургічні латексні (стерильні, без пудри, текстуровані, (розміри 6.5-8.0) | 5000 | пара | Використовуються для захисту рук медичного персоналу від інфекцій під час хірургічних втручання матеріал – латекс, валик на манжеті. Повинні бути без пудри, мати текстуровану поверхню долонь та пальців. Форма -анатомічна (ліва та права). довжина, не менше 26,5 см., товщина, не менше 0,10 мм. розміри: 6,0; - 9,0. Повинні бути стерильними, апірогенними, нетоксичними, для одноразового використання. Попарно запаковані в стерильну індивідуальну упаковку |
| 6 | 61631-Рукавички оглядові / процедурні нітрилові, непудровані, стерильні | Рукавички оглядові нітрилові (стерильні, з високим ступенем захисту, текстуровані, без пудри) (розміри L,M,S) | 200 | пара | Використовуються для високого ступеню захисту рук медичного персоналу від інфекцій. матеріал – нітрил. Довжина- не менше 29 см. товщина - в пальцях, не менше 0,22 мм. - в долоні, не менше 0,18 мм, розміри: S, M, L, Повинні бути стерильними, одноразового використання. запаковані попарно в індивідуальну упаковку |
|  | Очікувана вартість по лоту №2: 2217316,00 грн. |  |  |  |  |

Очікувана вартість закупівлі складає: 3624116,00грн (три мільйони шістсот двадцять чотири тисячі сто шістнадцять гhивень 00 коп) без ПДВ.