# Технічне завдання на закупівлю по предмету

# медичні матеріали - код ДК 021:2015: 33140000-3 за кошти спеціального рахунку (згідно довідки МОЗ про зміни до кошторису на 2021 рік №230/97 від 19.04.2021р.)

| № з/п | Найменування предмета закупівлі (або еквівалент) | Од. вим. | К-ть | Код та назва за НК 024:2019 | Медико-технічні характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пов’язка 6х10 (33141112-8 пластирі) | шт | 100 | 44970 Пов'язка для абсорбції ексудату, негелева | 1. Пов'язка повинна бути виготовлена з нетканого матеріалу - поліестера. 2. Гіпоалергенний адгезив, не повинен містити латексу, гуми, оксиду цинку. 3. Сорбційна атравматична подушечка повинна бути виконана з віскози, покрита з контактної сторони шаром, що запобігає прилипанню до рани. 4. Пов'язка повинна бути стерильною, одноразової, гіпоалергенної, повітропроникною, з атравматичного сорбційної подушечкою. 5. Пов'язка повинна бути високо еластичною і здатної розтягуватися в 2 напрямках: поперечно та діагонально. 6. Пов'язка повинна бути упакована в індивідуальну упаковку, яка повинна забезпечити збереження якості. 7. Пов'язка на паперовій основі для швидкого зручного накладення 8. Підтверджена відповідність стандарту ISO-10993, ISO 13485 10. Розмір: 6 см х 10 см |
| 2 | Пов'язка 10*10см (33141112-8 пластирі) | шт | 100 | 44970 Пов'язка для абсорбції ексудату, негелева | 1. Пов'язка повинна бути виготовлена з нетканого матеріалу - поліестера. 2. Гіпоалергенний адгезив, не повинен містити латексу, гуми, оксиду цинку. 3. Сорбційна атравматична подушечка повинна бути виконана з віскози, покрита з контактної сторони шаром, що запобігає прилипанню до рани. 4. Пов'язка повинна бути стерильною, одноразової, гіпоалергенної, повітропроникною, з атравматичного сорбційної подушечкою. 5. Пов'язка повинна бути високо еластичною і здатної розтягуватися в 2 напрямках: поперечно та діагонально. 6. Пов'язка повинна бути упакована в індивідуальну упаковку, яка повинна забезпечити збереження якості. 7. Пов'язка на паперовій основі для швидкого зручного накладення 8. Підтверджена відповідність стандарту ISO-10993, ISO 13485 10. Розмір: 10 см х 10 см |
| 3 | Пов'язки для фіксації внутрішньовенних катетерів 7,0см х 8,5 см (33141112-8 пластирі) | 225 | 225 | 58302 Пов'язка плівкова напівпроникна антибактеріальна з синтетичного полімеру, адгезивна | Антимікробна прозора гідрогелева поглинаюча пов’язка з 2% хлоргексидину глюконатом для фіксації та захисту судинних, епідуральних катетерів та інших черезшкірних пристроїв, розмір 7,0 х 8,5 см 1.Повинна бути придатна для фіксації та захисту центральних, периферійно вводимих центральних, периферичних та інших судинних катетерів або чрезшкірних пристроїв 2.Повинна мати антимікробну дію проти цілого ряду грам-позитивних та грам-негативних бактерій та грибів. 3. Повинна містити інтегрований антисептичний гідрогель з 2% хлоргексидину глюконатом 4. Гідрогель має поглинати рідину 5. Основа пов’язкимає бути – стерильна прозора поліуретанова тонка клейка плівка 6.Пов'язка повинна бути непроникним бар’єром для рідин, бактерій і вірусів діаметром від 27 нм (включаючи ВІЧ та гепатит B,C), що підтверджено незалежної лабораторії 7. Не повинна перешкоджати вільному газо- и вологообміну 8.Має бути стерильною, в індивідуальній упаковці. 9. Дозволяє слідкувати за місцем пункції через стерильне прозоре напівпроникне віконце 10. Гіпоалергенний адгезив, не повинен містити латекс. |
| 4 | Пов'язки для фіксації внутрішньовенних катетерів , 8,5 cм * 11,5 см (33141112-8 пластирі) | шт | 150 | 58302 Пов'язка плівкова напівпроникна антибактеріальна з синтетичного полімеру, адгезивна | Антимікробні прозорі гідрогелеві поглинаючі пов’язки з 2% хлоргексидину глюконатом для фіксації та захисту судинних, епідуральних катетерів та інших черезшкірних пристроїв 1. Повинні бути придатні для фіксації та захисту центральних, периферійно вводимих центральних, периферичних та інших судинних катетерів або чрезшкірних пристроїв 2. Повинні мати антимікробну дію проти цілого ряду грам-позитивних та грам-негативних бактерій та грибів. 3. Повинні містити інтегрований антисептичний гідрогель з 2% хлоргексидину глюконатом 4. Гідрогель поглинає рідину 5. Основа пов’язки повинна бути – стерильна прозора поліуретанова тонка клейка плівка 6. Мають бути непроникним бар’єром для рідин, бактерій і вірусів діаметром від 27 нм (включаючи ВІЧ та гепатит B,C), що підтверджено незалежної лабораторії 7. Не повинні перешкоджати вільному газо- и вологообміну 8. Має бути стерильна, в індивідуальній упаковці. 9. Дозволяє слідкувати за місцем пункції через стерильне прозоре напівпроникне віконце 10.Повинна мати гіпоалергенний адгезив, не повинна містить латекс. 11. Розмір повинен бути 8,5см х 11,5см |
| 5 | Захисна спрей-плівка, 28мл (33141112-8 пластирі) | шт | 6 | 58978 Покриття рідке з синтетичного полімеру для створення захисної плівки, нестерильні | Захисна спрей-плівка повинна бути бар’єрним засобом на основі терполімеру, який допомагає запобігти пошкодженням шкіри і захищає травмовану шкіру від подальших ускладнень. Захисний бар’єр повинен являти собою тонку плівку, що дозволяє шкірі дихати, та є повністю прозорою, що дає можливість постійно контролювати стан шкіри. 1. Спрей-плівка повинна бути виготовлена з акрилатного терполімеру. 2. Спрей-плівка не повинна викликати відчуття пекучості. 3. Спрей-плівка не повинна містити спирт, латекс, консерванти та запах. 4. Спрей-плівка повинна мати тонку основу, що дозволяє випаровуватися волозі та шкірі «дихати». 5. Спрей-плівка має бути прозорою та повинна бути гіпоалергенною і щадити шкіру. 6. Спрей-плівка має бути не цитотоксична 7. Спрей-плівка повинна висихати на протязі 30 секунд 8. Спрей-плівка чудово поєднується з хлоргексидином та повідон-йодом. 9. Спрей-плівка повинна повторювати форму та рельєф шкіри 10. Спрей-плівка повинна м’яко захищати шкіру від біологічних рідин організму, адгезивів та тертя. |
| 6 | Захисна плівка, аплікатор 3 мл (стерильний) (33141112-8 пластирі) | шт | 50 | 58978 Покриття рідке з синтетичного полімеру для створення захисної плівки, нестерильні | Оригінальний бар’єрний засіб на основі терполімеру, який допомагає запобігти пошкодженням шкіри і захищає травмовану шкіру від подальших ускладнень. Захисний бар’єр являє собою тонку плівку, що дозволяє шкірі дихати, та є повністю прозорою, що дає можливість постійно контролювати стан шкіри. Спрей-плівка повинна бути виготовлена з акрилатного терполімеру. Спрей-плівка має бути стерильною та акуратно наноситись аплікатором. Спрей-плівка не повинна викликати відчуття пекучості. Спрей-плівка не повинна містити спирт, латекс, консерванти та запах. Спрей-плівка повинна мати тонку основу, що дозволяє випаровуватися волозі та шкірі «дихати». Спрей-плівка має бути прозорою та повинна бути гіпоалергенною і щадити шкіру. Спрей-плівка має бути не цитотоксична Спрей-плівка повинна висихати на протязі 30 секунд Спрей-плівка чудово поєднується з хлоргексидином та повідон-йодом. Спрей-плівка повинна повторювати форму та рельєф шкіри Спрей-плівка повинна м’яко захищати шкіру від біологічних рідин організму, адгезивів та тертя. |
| 7 | Латексні оглядові рукавички, неопудрені, розмір S,M,L (Код ДК 021:2015 – 33141420-0 –Хірургічні рукавички) | пар | 13500 | 47172 - Непудровані, оглядові / процедурні рукавички з латексу гевеї, нестерильні | Матеріал: натуральний латекс. Форма: на обидві руки. Манжета: з валиком. Зовнішня поверхня: текстурована, хлорована. Внутрішня поверхня: хлорована. Товщина (одинарна) типові середні значення: палець - 0,150 мм; долоня - 0,130 мм; манжета - 0,100 мм. Міцність на розрив: 9,1 Н до старіння; 9,2 Н після старіння. Подовження при розриві (%): до старіння 746, після старіння 707. Довжина: не менше 240 мм. Відповідність: Знак СЕ; Стандарт EN 455, частини 1, 2, 3, 4; ISO 13485; ISO 9001. Комфорт та тактильна чутливість. Легкість у використанні. Низька алергенність. |
| 8 | Рукавички хірургічні латексні стерильні, без пудри (розміри 6.5-8.5) (Код ДК 021:2015 – 33141420-0 –Хірургічні рукавички) | пар | 1000 | 61217 - Рукавички хірургічні з гваюлового латексу, непудровані | Повинні використовуватись для захисту рук медичного персоналу під час хірургічних втручань. Повинні бути виготовлені з матеріалу – натуральний латекс. Повинні мати валик на манжеті для більш зручного одягання. Повинні бути без пудри. Повинні мати текстуровану поверхню долонь та пальців. Повинні мати анатомічну форму (ліва та права). Повинні мати великий палець під кутом. Повинні мати довжину рукавичок не менше 28 см. Повинні мати товщину: - в зоні пальців ≥ 0,15мм (не менше 0,10 мм), - в зоні долоні ≥ 0,14мм (не менше 0,10 мм), - в зоні манжети ≥ 0,11мм (не менше 0,10 мм). Ширина в зоні долоні: - 6,5 – не менше 83+5мм, - 7,0 – 89-90мм (не менше 89+6мм), - 7,5 – 95-97мм (не менше 95+6мм), - 8,0 – 102-105мм (не менше 102+6мм), - 8,5 – не менше 108+6мм. Повинні мати ширину рукавичок: - 7,0 – 83+5мм (не менше 84-85мм), - 7,0 – 89+6мм (не менше 89-90мм), - 7,5 – 95+6мм (не менше 95-97мм), - 8,0 – 102+6мм (не менше 102-105мм), - 8,5 – 108+6мм. Повинні мати розміри: 5,5-9,0. Повинні бути стерильними, апірогенними, нетоксичними. Повинні бути для одноразового використання. |
| 9 | Рукавички стерильні хірургічні латексні без пудри з антимікробним внутрішнім покриттям (розміри 6.5-8.5) (Код ДК 021:2015 – 33141420-0 –Хірургічні рукавички) | пар | 50 | 60951 - Рукавички хірургічні з латексу гевеї, непудровані, антибактеріальні | Матеріал: натуральний латекс. Форма: анатомічна. Манжета: без валика з клейкою полосою. Зовнішня поверхня: мікротекстурована, хлорована. Внутрішня поверхня: з полімерним покриттям (поліуретан); антимікробне покриття, основане на хлоргексидину глюконаті. Товщина матеріалу одинарна (типові середні значення): палець - 0,220 мм; долонь - 0,200 мм; манжета - 0,200 мм. Повинні мати міцність : до старіння після старіння Подовження при розриві % 860 890 Міцність на розрив (Н) 16 15 Довжина: не менше 290 мм. Термін зберігання - 3 роки. Внутрішнє покриття має антимікробну та противірусну дію. Проникнення вірусу: витримує випробування з використанням бактеріофага PhiX174. Відповідність: Знак СЕ: медичний виріб: клас III; Стандарт EN 455, частини 1, 2, 3, 4; Стандарт EN 556, ISO 11137-1. Низький рівень алергенності (вміст білку <30 мкг/г (EN 455-3)). |
| 10 | Шприц ін`єкційний туберкуліновий (33141310-6 Шприци) | шт | 3000 | 47017 шприц загального призначення, одноразового використання | Повинен бути для проведення вакцинації і алергологічних внутрішьношкірних проб . Повинен мати з'ємну голку. Повинен бути трьохкомпонентним. Повинен мати об'єм 1,0 мл. Повинен мати прозорий циліндр. Повинен мати чітку, стійку до стирання шкалу. Повинен мати поршень з плунжером. Повинен мати ущільнювач поршня спеціальної конфігурації для мінімізації залишкового об’єму лікарського засобу Повинен мати стопорне кільце. Повине мати атравматичну голку. Повинен мати тип з'єднання "Луер Сліп". Повинен мати розмір голки 0,45*13мм. Повинен бути стерильним, нетоксичним та апірогенним. Повинен бути для одноразового використання. Повинен мати індивідуальне пакування. |

Очікувана вартість складає 276000,00грн. (двісті сімдесят шість тисяч гривень 00 коп.) з ПДВ.

Примітка: У разі, якщо у даних медико-технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).