# Обгрунтування технічних, якісних і кількісних характеристик:

# на закупівлю по предмету

код ДК 021:2015 – 33140000-3 медичні матеріали (медичні вироби для трансплантації кісткового мозку)

| № з/п | Найменування предмета закупівлі (або еквівалент) | Од. вим. | К-ть | Код та назва за НК 024:2019 | Медико-технічні характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Латексні оглядові рукавички, неопудрені, розмір S, M, L. | пар | 20 000 | 47172 - непудровані, оглядові / процедурні рукавички з латексу гевеї, нестерильні | Матеріал: натуральний латекс. Тип: Нестерильні Дизайн і особливості рукавичок: на обидві руки, текстуровані пальці Манжета: з валиком Використання: для одноразового використання Розмір : S, M, L. Ширина долоні (мм): S : 80-89; M : 90-99; L : 100-109. Довжина (мм): S - 240; M - 240; L - 240. Товщина (одинарна) типові середні значення: палець - 0,08 мм; долоня - 0,08 мм. Міцність на розрив до прискореного старіння - мін 6 Н, після прискоренного старіння - мін 6 Н. Подовження при разриві (%): до прискореного старіння - 650%, після прискореного старіння -500%. Вміст білка: < 50 мкг/г. Вміст пудри на рукавичках: < 2.0 мг/рукавичка. Відповідність виробу стандартам: EN 455 Частина 1,2,3. |
| 2 | Нітрилові оглядові рукавички, неопудрені, розмір S, M, L. | пар | 20 000 | 47174 - Непудровані оглядові / процедурні рукавички з синтетичного полімеру, нестерильні | Неопудрені нітрилові оглядові рукавички. Матеріал: Нітрил Тип: Нестерильні Дизайн і особливості рукавичок: на обидві руки, текстуровані пальці Манжета: з валиком Використання: для одноразового використання Розмір : S, M, L. Ширина долоні (мм): S - 80±10; M - 95±10; L - 110±10; Довжина (мм): S - 240; M - 240; L - 240 Товщина одинарна стінка (мм): Палець - Мін. 0.09 Долоня - Мін. 0.05 Манжета - Мін. 0.05 Міцність на розрив до прискореного старіння - мін 6 Н, після прискор енного старіння - мін 6 Н Подовження при розриві до прискореного старіння (%) - 500%, після прискореного старіння -400%. Вміст білка: не застосовується Відповідність виробу стандартам: EN 455 Частина 1,2,3. |
| 3 | Антимікробні, стерильні, неопудрені латексні хірургічні рукавички розмір 7,0; 7,5; 8,0; 8,5 | пар | 150 | 60951 - Рукавички хірургічні з латексу гевеї, непудровані, антибактеріальні | Матеріал: натуральний латекс. Форма: анатомічна. Манжета: без валика з клейкою полосою. Зовнішня поверхня: мікротекстурована, хлорована. Внутрішня поверхня: з полімерним покриттям (поліуретан); антимікробне покриття, основане на хлоргексидину глюконаті. Товщина матеріалу одинарна (типові середні значення): палець - 0,220 мм; долонь - 0,200 мм; манжета - 0,200 мм. Повинні мати міцність : до старіння після старіння Подовження при розриві % 860 890 Міцність на розрив (Н) 16 15 Довжина: не менше 290 мм. Термін зберігання - 3 роки. Внутрішнє покриття має антимікробну та противірусну дію. Проникнення вірусу: витримує випробування з використанням бактеріофага PhiX174. Відповідність: Знак СЕ: медичний виріб: клас III; Стандарт EN 455, частини 1, 2, 3, 4; Стандарт EN 556, ISO 11137-1. Низький рівень алергенності (вміст білку <30 мкг/г (EN 455-3)). |
| 4 | Медичний крепований папір 1200мм x1200мм, №125 | пак | 5 | 13735 Разове пакування для стерилізації | Медичний крепований папір може бути зеленого, блакитного та білого кольорів і він виготовляється згідно зі стандартами EN 868. Щільність 68+/-2 г / м ². 125 шт. в упаковці Строк придатності не менше 10 років від дати виготовлення |
| 5 | Медичний крепований папір 750мм x 750мм, №250 | пак | 5 | 13735 Разове пакування для стерилізації | Медичний крепований папір може бути зеленого, блакитного та білого кольорів і він виготовляється згідно зі стандартами EN 868. Щільність 68+/-2 г / м ². 250 шт. в упаковці Строк придатності не менше 10 років від дати виготовлення |
| 6 | Пелюшки поглинаючі, розмір 60х90 см. з середньою поглинальною здатністю №30 | пак | 100 | 60709 пелюшка вбирає | Поглинальна здатність не менше 1900 мл. (ISO) повинні бути виготовлені з гіпоалергенних матеріалів; зовнішня поверхня має бути вологонепроникною; повинні мати подвійний поглинаючий шар; повині містити САП (що забезпечує високий рівень погинання) 30 шт в пакуванні |
| 7 | Пелюшки поглинаючі, розмір 60х60 см. з середньою поглинальною здатністю №30 | пак | 100 | 60709 пелюшка вбирає | Поглинальна здатність не менше 1100 мл. (ISO) повинні бути виготовлені з гіпоалергенних матеріалів; зовнішня поверхня має бути вологонепроникною; повинні мати подвійний поглинаючий шар; 30 шт в пакуванні |

Очікувана вартість  закупівлі складає: 247000,00грн. (двісті сорок сім тисяч гривень 00 коп.) з ПДВ.