Обгрунтування технічних, якісних і кількісних характеристик: по предмету закупівлі

медичні матеріали - за кодом CPV за ДК 021:2015 – 33140000-3

(рукавички хірургічні - rод ДК 021:2015 – 33141420-0)

| № з/п | Найменування предмета закупівлі (або еквівалент) | Од. вим. | К-ть | Код та назва за НК 024:2019 | Медико-технічні характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Латексні хірургічні рукавички стерильні без пудри, розмір 6,5 | пар | 5000 | 61217 - Рукавички хірургічні з гваюлового латексу, непудровані | Матеріал: натуральний латекс. Форма: анатомічна. Манжета: з валиком. Зовнішня поверхня: мікротекстурована. Внутрішня поверхня: з поліакриловим покриттям. Товщина (одинарна) типові середні значення: палець - 0,185 мм; долоня - 0,165 мм; манжета - 0,135 мм. Міцність на розрив: 13 Н до старіння; 13,0 Н після старіння. Подовження при разриві (%): до старіння 755, після старіння 715. Довжина: не менше 280 мм. Проникнення вірусу: витримує випробування з використанням бактеріофага PhiX174. Відповідність: Знак СЕ: медичний виріб: клас IIа; Стандарт EN 455, частини 1, 2, 3, 4; Стандарт EN 556; ISO 13485; ISO 9001. |
| 2 | Латексні хірургічні рукавички стерильні без пудри, розмір 7,0 | пар | 10000 | 61217 - Рукавички хірургічні з гваюлового латексу, непудровані |  |
| 3 | Латексні хірургічні рукавички стерильні без пудри, розмір 7,5 | пар | 10000 | 61217 - Рукавички хірургічні з гваюлового латексу, непудровані |  |
| 4 | Латексні хірургічні рукавички стерильні без пудри, розмір 8,0 | пар | 5000 | 61217 - Рукавички хірургічні з гваюлового латексу, непудровані |  |
| 5 | Латексні хірургічні рукавички стерильні без пудри, розмір 8,5 | пар | 2000 | 61217 - Рукавички хірургічні з гваюлового латексу, непудровані |  |
| 6 | Латексні хірургічні ортопедичні рукавички без пудри стерильні, розмір, розмір 6,5 | пар | 500 | 61217 - Рукавички хірургічні з гваюлового латексу, непудровані | Матеріал: натуральний латекс. Форма: анатомічна. Манжета: з валиком з клейкою полосою. Зовнішня поверхня: текстурована, хлорована та оброблена силіконом. Внутрішня поверхня: з поліуретановим покриттям, оброблена силіконом. Товщина (одинарна) типові середні значення: палець - 0,330 мм; долоня - 0,300 мм; манжета - 0,260 мм. Міцність на розрив: 27 Н до старіння, 24 Н після старіння. Подовження при разриві (%): до старіння 922, після старіння 901. Довжина: не менше 295 мм. Проникнення вірусу: витримує випробування з використанням бактеріофага PhiX174. Відповідність: Знак СЕ: медичний виріб: клас IIа; Стандарт EN 455, частини 1, 2, 3, 4; EN 374 частини 1, 2, 4,5; EN 420; Стандарт EN 556; ISO 13485; ISO 14001; ISO 9001. Підвищена міцність. Надійний захват. Низька алергенність (вміст білку <30 мкг/г (EN 455-3)). Зниження несприятливої дії відбиваючих відблисків. |
| 7 | Латексні хірургічні ортопедичні рукавички без пудри стерильні, розмір, розмір 7,0 | пар | 1000 | 61217 - Рукавички хірургічні з гваюлового латексу, непудровані |  |
| 8 | Латексні хірургічні ортопедичні рукавички без пудри стерильні, розмір, розмір 7,5 | пар | 3000 | 61217 - Рукавички хірургічні з гваюлового латексу, непудровані |  |
| 9 | Латексні хірургічні ортопедичні рукавички без пудри стерильні, розмір, розмір 8,0 | пар | 2000 | 61217 - Рукавички хірургічні з гваюлового латексу, непудровані |  |
| 10 | Латексні хірургічні ортопедичні рукавички без пудри стерильні, розмір, розмір 8,5 | пар | 500 | 61217 - Рукавички хірургічні з гваюлового латексу, непудровані |  |
| 11 | Латексні хірургічні ортопедичні рукавички без пудри стерильні, розмір, розмір 6,5 | пар | 1000 | 61217 - Рукавички хірургічні з гваюлового латексу, непудровані |  |
| 12 | Рукавички стерильні хірургічні латексні без пудри з антимікробним внутрішнім покриттям, розмір 6,5 | пар | 2000 | 60951 - Рукавички хірургічні з латексу гевеї, непудровані, антибактеріальні | Матеріал: натуральний латекс. Колір: кремовий. Форма: анатомічна. Манжета: без валика з клейкою полосою. Зовнішня поверхня: мікротекстурована, хлорована. Внутрішня поверхня: з полімерним покриттям (поліуретан); антимікробне покриття, основане на хлоргексидина глюконаті. Товщина матеріалу одинарна (типові середні значення): палець - 0,220 мм; долонь - 0,200 мм; манжета - 0,200 мм. Міцність на розрив: 16 Н до старіння; 15 Н після старіння. Подовження при розриві (%): до старіння 860, після старіння 890. Довжина: не менше 290 мм. Внутрішнє покриття має антимікробну та противірусну дію. Проникнення вірусу: витримує випробування з використанням бактеріофага PhiX174. Відповідність: Знак СЕ: медичний виріб: клас III; Стандарт EN 455, частини 1, 2, 3, 4; Стандарт EN 556, ISO 11137-1. Низький рівень алергенності (вміст білку <30 мкг/г (EN 455-3)). |
| 13 | Рукавички стерильні хірургічні латексні без пудри з антимікробним внутрішнім покриттям, розмір 7,0 | пар | 3000 | 60951 - Рукавички хірургічні з латексу гевеї, непудровані, антибактеріальні |  |
| 14 | Рукавички стерильні хірургічні латексні без пудри з антимікробним внутрішнім покриттям, розмір 7,5 | пар | 2000 | 60951 - Рукавички хірургічні з латексу гевеї, непудровані, антибактеріальні |  |
| 15 | Рукавички стерильні хірургічні латексні без пудри з антимікробним внутрішнім покриттям, розмір 8,0 | пар | 1000 | 60951 - Рукавички хірургічні з латексу гевеї, непудровані, антибактеріальні |  |
| 16 | Нітрилові оглядові рукавички, неопудрені, розмір S | пар | 50000 | 47174 - Непудровані оглядові / процедурні рукавички з синтетичного полімеру, нестерильні | Матеріал: Нітрил Тип: Нестерильні Дизайн і особливості рукавичок: на обидві руки, текстуровані пальці Манжета: з валиком Використання: для одноразового використання Розмір : S, M, L. Ширина долоні (мм): S : 80-89; M : 90-99; L : 100-109; Довжина (мм): S - 240; M - 240; L - 240 Товщина одинарна стінка (мм): палець - Мін. 0,09; долоня - Мін. 0,05; манжета - Мін. 0,05 Міцність на розрив до прискореного старіння - мін 6 Н, після прискореного старіння - мін 6 Н. Подовження при розриві до прискореного старіння (%) - 500%, після прискореного старіння -400%. Вміст білка: не застосовується. Вміст пудри на рукавичках: < 2.0 мг/рукавичка. Відповідність виробу стандартам: EN 455 Частина 1,2,3. |
| 17 | Нітрилові оглядові рукавички, неопудрені, розмір M | пар | 300000 | 47174 - Непудровані оглядові / процедурні рукавички з синтетичного полімеру, нестерильні |  |
| 18 | Нітрилові оглядові рукавички, неопудрені, розмір L | пар | 80000 | 47174 - Непудровані оглядові / процедурні рукавички з синтетичного полімеру, нестерильні |  |
| 19 | Рукавички оглядові латексні нестерильні, хлоровані, текстуровані, без пудри, розмір S | пар | 30000 | 47172 - Непудровані, оглядові / процедурні рукавички з латексу гевеї, нестерильні | Для оглядових процедур та захисту від інфекцій, в лікувально-профілактичних закладах та при лабораторних дослідженнях. Виготовлені з натурального латексу. Валик на манжеті для більш зручного одягання. Без пудри. Текстурована поверхня долонь та пальців. Довжина не менше 240 мм. Товщина не менше 0,08мм. Розміри: S (малий), M (середній), L (великий), Нестерильні. Для одноразового використання. Пакування по 50 пар (100 штук). Термін придатності 5 років з дати, вказаної на упаковці. Відповідають вимогам стандарту EN 455-1; EN 455-2; EN 455-3. |
| 20 | Рукавички оглядові латексні нестерильні, хлоровані, текстуровані, без пудри, розмір М | пар | 200000 | 47172 - Непудровані, оглядові / процедурні рукавички з латексу гевеї, нестерильні |  |
| 21 | Рукавички оглядові латексні нестерильні, хлоровані, текстуровані, без пудри, розмір L | пар | 50000 | 47172 - Непудровані, оглядові / процедурні рукавички з латексу гевеї, нестерильні |  |
| 22 | Рукавички оглядові вінілові (нестерильні, не текстуровані, без пудри), розмір S, M, L | пар | 5000 | 47176 Непудровані, вінілові оглядові / процедурні рукавички, нестерильні | Застосовуються для оглядових процедур та захисту від інфекцій, в лікувально-профілактичних закладах та при лабораторних дослідженнях. Виготовлені з гіпоалергенного нетоксичного матеріалу – вініл. Оброблені силіконом з внутрішньої сторони. Валик на манжеті для більш зручного одягання. Без пудри. Не текстуровані. Повинні мати довжину не менше 240+5 мм. Ширина долоні: S - не менше 85+ 5мм, М - не менше 95+ 5мм, L - не менше 105+ 5мм, Товщина: - в зоні пальців не менше 0,07+0,01мм; - в зоні долоні не менше 0,08+0,02мм. Вага: - S – не менше 4,0+0,2г; - М – не менше 4,5+0,2г; - L – не менше 5,0+0,2г, -Розміри: S (малий), M (середній), L (великий), Нестерильні. Для одноразового використання. Пакування по 50 пар. Термін придатності 3 роки з дати, вказаної на упаковці. Відповідати вимогам стандарту EN 455-1; EN 455-2; EN 455-3. |
| 23 | Рукавички оглядові нітрилові стерильні, хлоровані, текстуровані, без пудри, розмір S, M, L | пар | 4000 | 47509 Рукавички хірургічні, неопренові, стерильні, неприпудрені синтетичні | Для захисту рук медичного персоналу від інфекцій при проведенні медичних процедур. Виготовлені з гіпоалергенного матеріалу – нітрилу. Без пудри. Текстурована поверхня пальців. Валик на манжеті для більш зручного одягання. Довжина рукавичок не менше 240 мм; Ширина долоні рукавичок по розмірам: - S - 80+10мм; - M - 95+10мм; - L - 110+10мм. Товщина рукавичок в області пальців не менше 0,08 мм, в області долоні не менше 0,08 мм. Виготовляються розмірів: S (малий), M (середній), L (великий). Термін придатності 5 років з дати, вказаної на упаковці. Стерильні. В індивідуальній упаковці (парне пакування). Для одноразового використання. |