**ОБГРУНТУВАННЯ кількісні та якісні характеристики закупівлі**

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

**на закупівлю по предмету**

**код ДК 021:2015 – 44810000-1 – Фарби (придбання матеріалів для проведення поточного ремонту господарським способом)**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

1. **Технічна специфікація.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування продукції | Вимоги до технічних та якісних характеристик | Од. виміру | Кількість |
| 1 | Фарба водно-дисперсійна фасадна ТМ Supra біла,10 л/14 кг, або еквівалент | Масова частка/доля нелетких речовин, не менше, % - 50  Покривна здатність висушеної плівки, г / м2, не більше – 160  Час висихання до ступеня 3 при температурі (20 ± 2) ° С, год, не більше – 1,5  Фасування: 10л/14 кг | шт. | 19 |
| 2 | Емаль для радіаторів, біла, ТМ Янтар, 0,75 л, або еквівалент | Масова частка/доля нелетких речовин, %, не менше - 40,  Час висихання до ступеня 3 при температурі (20 ± 2) ℃, не більше, год - 2  Стійкість плівки до впливу/статичного впливу води при (20 ± 2) ℃, год, не менше – 24 | шт. | 87 |
| 3 | Грунт-емаль 3 в 1 Supra, біла, 2,5 кг, або еквівалент | Масова частка/доля нелетких речовин, %: 60-65,  Час висихання при температурі (20 ± 2) ℃, не більше, год - 15  Ступінь перетиру, мкм, не більше – 50  Міцність плівки при ударі за приладом У-1, см, не менше – 40  Еластичність плівки при вигині, мм, не більше - 1  Агдезія плівки, бали, не більше - 1 | кг | 65 |
| 4 | Фарба для дорожної розмітки «Вероніл А», 40 л/30 кг або еквівалент | Після висихання плівка повинна мати однорідну матову поверхню  Масова частка нелетких речовин, не менше, % - 75  Стійкість плівки до статичного впливу води при (20 ± 2) ℃, год, не менше – 48  Покривна здатність/покривність висушеної плівки, г/м2 , не більше 200  Агдезія плівки, бали, не більше – 2  Еластичність плівки при вигині, мм, не більше - 20  Густина, г/см3 , від 1,4 до 1,7 | кг | 30 |
| 5 | Лак яхтний ТМ Янтар, 2,3 кг, або еквівалент | Зовнішній вигляд лаку:  Після висихання лак повинен утворювати гладку, однорідну плівку,  Масова частка нелетких речовин, % - 37-53  Час висихання до ступеню 3 при температурі (20±2)°С, год, не більше - 8 | кг | 6,9 |
| 6 | Вапняна фарба Feidal Kalkfarbe lux, біла,10 л/14 кг, або еквівалент | Після висихання фарба повинна утворювати покриття/плівку з однорідною поверхнею.  Масова частка/доля нелетких речовин, не менше, % - 50  Час висихання до ступеня 3 при температурі (20 ± 2) ° С, год, не більше – 2 | шт. | 11 |

*Примітка:*

*У разі наявності в даному документі посилань на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, фасування предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, після такого посилання слід вважати в наявності вираз «або еквівалент», показники якого не гірші за показники предмету закупівлі. Закупівля даного виду товару обґрунтована своїми якісними та технічними характеристиками, які найбільше відповідають вимогам та потребам замовника.*

2. Товар має бути не раніше 2023 року випуску (виробництва) – підтверджується гарантійним листом від учасника в довільній формі.

3. На підтвердження технічних та якісних характеристик учасник у складі пропозиції надає сертифікат якості.

4. З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та підтвердження своєчасного постачання товару у кількості, якості та зі строками придатності, учасник на товарні позиції 1-4 надає оригінал гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) або представника, дилера, дистриб’ютора уповноваженого на це виробником (надається у складі пропозиції) або власника торгової марки, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів та пропонується учасником, у кількості, зі строками придатності та в терміни, визначені тендерною документацією. Даний гарантійний лист повинен включати номер оголошення про проведення відкритих торгів, оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу та назву Замовника. Якщо гарантійний лист виданий представництвом чи філією виробника або представника, дилера, дистриб’ютора уповноваженого на це виробником, то учасник повинен в складі пропозиції надати документальне підтвердження таких повноважень, наданих виробником товару.

5. Гарантійний лист, щодо можливості поставки товару, який пропонується учасником, у кількості, зі строками придатності та в терміни, визначені тендерною документацією.

6. Доставка товарів здійснюється транспортом постачальника, завантажувально-розвантажувальні роботи за рахунок постачальника. (надається гарантійний лист).

7.У разі коли запропоновано товар іншої торгової марки ніж зазначено у тендерній документації для конкретного товару, учасник у складі своєї пропозиції додатково має надати протоколи випробувань, які підтверджують відповідність технічних та якісних характеристик товарів, що пропонуються, вимогам які зазначені в колонці «Вимоги до технічних та якісних характеристик» в таблиці цього додатку. Протоколи мають бути видані органами з оцінки відповідності які мають атестат про акредитацію виданий НААУ. Якщо відомості про акредитацію та додаток до атестату, який підтверджує можливості проведення таких випробувань органом з оцінки відповідності не знаходяться у відкритому доступі, тоді надати у складі пропозиції атестат, який підтверджує акредитацію органу з оцінки відповідності, який видав протоколи випробувань, та додаток до атестату з підтвердженням можливості проведення таких випробувань. Якщо атестат, який підтверджує акредитацію органу з оцінки відповідності, який видав протоколи випробувань, та додаток до атестату з підтвердженням можливості проведення таких випробувань знаходяться у відкритому доступі то надати посилання на сторінку в мережі інтернет де це можна перевірити. Можливість проводити випробування має бути підтверджено.

У разі встановлення факту поширення на учасника чи товар заборон, встановлених нормативно-правовими актами, прийнятими у зв’язку з військовою агресією/правовим режимом воєнного стану, його пропозиція буде визнана такою, що не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону та буде відхилена згідно з абзацом 5 підпункту 2 пункту 41 Особливостей.